# Коллекция Respect patchwork

| наименование | Respect patchwork |
| --- | --- |
| материал | шенилл |
| состав | 63% pes; 37% vi |
| ширина ткани, см | 140 см |
| Вес, гр./м.п. | 810 |
| устойчивость окраски: - к износу (трению) - к свету -к химчистке | 5 5 5 |
| стойкость к истиранию (Martindale Test) | 30000 |

# Уход за тканями коллекции Respect patchwork.

|  |  | Стирка запрещена | химическая чистка допустима с обычными реагентами (перхлорэтилен или гидрокарбонат) | запрещено использование отбеливателя | запрещена сушка в специальной сушильной камере | Гладить запрещено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |