**Коллекция Abitare**

|  |  |
| --- | --- |
| **наименование** | Abitare |
| **материал** | рогожка |
| **состав** | 6%cv; 63%pan; 30%tex pes; 1%pes |
| **ширина ткани, см** | 140 |
| **Вес,** гр./м.п. | 760 |
| **устойчивость окраски:**  **-** к износу (трению)  - к свету  -к химчистке | 4  4  4 |
| **стойкость**  **к истиранию**  (Martindale Test) | 20 000 |

**Уход за тканями коллекции Abitare**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | image042 |  |
| Стирка запрещена | химическая чистка разрешена. | запрещено  использование отбеливателя | запрещена  сушка в  специальной  сушильной  камере | Гладить запрещено |