**Коллекция Era**

В ряду продуктов с пометкой Cristal lab прибыло! Новая коллекция Era – это интересная рогожка с покрытием от влаги и загрязнений. Всегда есть довольно большая группа покупателей, которые ставят практичность на первое место, а цвет и дизайн рассматривают во вторую очередь. Так вот коллекция Era она и практичная и красивая и модная - убиваем всех зайцев. Более того – для подобного продукта еще и цена очень симпатичная.

Что же из себя представляет данная рогожка:

- крупное фактурное плетение

- вискоза в составе – 12% придает жемчужный отблеск волокнам.

- сложная меланжевая нить, которая не позволит сделать копию один в один.

- ткань продублирована с изнанки бекингом для предотвращения расползания нитей, что часто бывает при крупном плетении. Более того бекинг окрашен вместе с верхним слоем и имеет тот же оттенок.

- рогожка имеет довольно натуральный, но аккуратный вид.

|  |  |
| --- | --- |
| **наименование** | Era |
| **материал** | рогожка |
| **состав** | 12%vi; 88%pes |
| **ширина ткани, см** | 140 см |
| **Вес,** гр./м.п. | 415 |
| **устойчивость окраски:**  **-** к износу (трению)  - к свету  -к химчистке | 5  5  5 |
| **стойкость**  **к истиранию**  (Martindale Test) | 50 000 |

**Уход за тканями коллекции Еra**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| image034 |  |  | image042 | глажка запрещена |
| ручная стирка  при температуре  не выше 30 градусов | химическая чистка допустима | запрещено  использование отбеливателя | запрещена  сушка в  специальной  сушильной  камере | Гладить запрещено |