**Коллекция Maverik**

|  |  |
| --- | --- |
| **наименование** | Maverik |
| **материал** | Искусственная замша |
| **состав** | 100%pes |
| **ширина ткани, см** | 142 см |
| **Вес,** гр./м.п. | 435 |
| **устойчивость окраски:**  **-** к износу (трению)  - к свету  -к химчистке | 5  5  5 |
| **стойкость**  **к истиранию**  (Martindale Test) | 80 000 |

**Уход за тканями коллекции Maverik**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | image042 |  |
| Ручная стрика при температуре воды до 30 градусов. Изделие не тереть. Отжимать аккуратно, без перекручивания. | химическая чистка допустима  с обычными  реагентами  (перхлорэтилен или гидрокарбонат | запрещено  использование отбеливателя | запрещена  сушка в  специальной  сушильной  камере | Гладить при низкой температуре до 30 градусов |