**Коллекция Craft**

|  |  |
| --- | --- |
| **наименование** | Craft |
| **материал** | Рогожка  |
| **состав** | 100%pes |
| **ширина ткани, см** | 142 см |
| **Вес,** гр./м.п. | 350 |
| **устойчивость окраски:****-** к износу (трению)- к свету-к химчистке | 555 |
| **стойкость****к истиранию**(Martindale Test) | 50 000 |

**Уход за тканями коллекции Craft**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | image042 |  |
| Обычная стирка при температуре воды до 30 °C | химическая чистка допустима  | запрещено использование отбеливателя | запрещена сушка в специальной сушильной камере  | Глажка запрещена |