# Коллекция Spirit

SPIRIT (Душа). Словно маленькие бусинки формируют полотно душевной и теплой коллекции Spirit.Однотонный текстурный шенилл всегда востребован. Он тактилен, добротен и смотрится очень достойно. Универсальная коллекция Spirit может работать с коллекцией Mineral как компаньон, а может и совсем с другими дизайнами «подружиться». Mineral ( Минерал) и Spirit (Душа) как истинные противоположности – притягиваются.

| Наименование | Spirit |
| --- | --- |
| материал | шенилл |
| состав | ac 41%, textured pes 28%, pes 24%, vi 7% |
| ширина ткани, см | 140см |
| вес, гр./м.п. | 630 |
| устойчивость окраски: - к износу (трению) - к свету -к химчистке | 5 5 5 |
| стойкость к истиранию (Martindale Test) | 45 000 |
| расположение рисунка в рулоне | - |
| Раппорт: ширина (см.) длина (см.) | - |

# Уход за тканями коллекций Spirit.

| Регулярная чистка: | пылесосом, с помощью губки или мягкой щетки |
| --- | --- |

# Процедура очистки:

● Не отскабливайте засохшие пятна!

● Свежие жирные и мокрые пятна легко удаляются, если приложить к ним хорошо впитывающие материалы: салфетку, полотенце, кусок белой х/б ткани.

● Перед применением специализированного чистящего средства, попробуйте его на небольшом незаметном участке и дайте ему высохнуть.

● Нельзя отжимать, отбеливать, сильно тереть загрязнения.

| ручная или машинная стирка | запрещено использование отбеливателя | запрещена сушка в специальной сушильной камере | гладить при низкой температуре (около 100 градусов) | разрешена сухая чистка |
| --- | --- | --- | --- | --- |

протирать салфеткой

из микрофибры