# Коллекция Etro

Цвета коллекции яркие, изысканные, насыщенные и очень солнечные. При выборе коллекции вы будете поражены игрой вашего воображения.

Каждый дизайн радует глаз, он прекрасно будет дополнять интерьер, сочетаясь с каждым аксессуаром в нем. Коллекция Etro - синоним стиля и изысканности, не только с точки зрения дизайна, но и применяемых при производстве высококачественных материалов и современных технологий.

# Материалы соответствуют требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».

| Наименование | Etro | Etro road | Etro line | Etro plain | Etro style |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал | микрошенилл | микрошенилл | микрошенилл | микрошенилл | Микрошенилл |
| Состав | pes 57,6%, acr 36,2%, vis 6,2% | pes 53,7%, acr 39,6%, vis 6,7% | pes 60,5%, acr 33,8%, vis 5,7% | pes 51,2%, acr 41,7%,vis 7,1% | pes 55,2%, acr 38,2%, vis 6,6% |
| Ширина ткани, см | 140см | 140см | 140см | 140см | 140см |
| Расположение рисунка в рулоне |  |  |  |  |  |
| Раппорт: Длина (см) Ширина (см) | 70 35,5 | 24 - | 10,5 - | - - | 21,5 - |
| Вес, гр./м кв | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 |
| Устойчивость окраски: - к износу (трению) - к свету - к химчистке | 4 4 4 | 4 4 4 | 4 4 4 | 4 4 4 | 4 4 4 |
| Стойкость к стиранию (Martindale Test) | 32000 | 32000 | 28000 | 32000 | 32000 |

# Уход за тканями коллекции Etro.

| Регулярная чистка: | пылесосом, с помощью губки или мягкой щетки |
| --- | --- |

# Процедура очистки:

● Не отскабливайте засохшие пятна!

● Свежие жирные и мокрые пятна легко удаляются, если приложить к ним хорошо впитывающие материалы: салфетку, полотенце, кусок белой х/б ткани.

● Перед применением специализированного чистящего средства, попробуйте его на небольшом незаметном участке и дайте ему высохнуть.

● Нельзя отжимать, отбеливать, сильно тереть загрязнения.

| стирка запрещена | отбеливать запрещено | сушка в специальной сушильной камере запрещена | гладить при низкой температуре | химическая чистка допустима с обычными реагентами (перхлорэтилен или гидрокарбонат) |
| --- | --- | --- | --- | --- |