# Коллекция  Lumiere

# Материалы соответствуют требованиям ГОСТ 24220-80 «Ткани мебельные. Общие технические условия».

| Наименование | Lumiere | Lumiere combi |
| --- | --- | --- |
| Материал | жаккард | жаккард |
| Состав | Pes78% , Royon22% | Pes78% , Royon22% |
| Ширина ткани, см. | 140см | 140см |
| Расположение рисунка в рулоне |  |  |
| Раппорт: Ширина, см. Длина,см | 35см 43см | 4,4см 4,2см |
| Вес, гр./м.п. | 770 | 770 |
| Устойчивость окраски: - к износу (трению) - к свету - к химчистке | 4 4 5 | 4 4 5 |
| Стойкость к истиранию (Martindale Test) | 30000 | 30000 |

# Уход за тканями коллекции Lumiere.

| разрешена сухая чистка | не стирать | сушка в специальной сушильной камере запрещена | запрещено использование отбеливателя | не гладить | отпаривать |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |