**Коллекция Salon**

|  |  |
| --- | --- |
| **наименование** | Salon |
| **материал** | шенилл |
| **состав** | 100% pes |
| **ширина ткани, см** | 140 см |
| **Вес,** гр./м.п. | 940 |
| **устойчивость окраски:****-** к износу (трению)- к свету-к химчистке | 444 |
| **стойкость****к истиранию**(Martindale Test) | 60 000 |
| **Раппорт** | 30,5см / 13см |

**Уход за тканями коллекции Salon**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | image042 | глажка запрещена |
| ручная стирка при температуре не выше 30 градусов | сухая чистка допустима  | запрещено использование отбеливателя | запрещена сушка в специальной сушильной камере  | Гладить запрещено |