# Коллекция Legenda

| Наименование | Legenda |
| --- | --- |
| материал | рогожка |
| состав | 78% pes; 22%ac |
| ширина ткани, см | 140см |
| вес, гр./м.п. | 300 |
| устойчивость окраски: - к износу (трению) - к свету -к химчистке | 4 4 4 |
| стойкость к истиранию (Martindale Test) | 25 000 |
| расположение рисунка в рулоне | - |
| Раппорт: ширина (см.) длина (см.) | - |

# Уход за тканями коллекций Legenda

| стирка запрещена | запрещено использование отбеливателя | запрещена сушка в специальной сушильной камере | Гладить при 30 градусах | разрешена сухая чистка |
| --- | --- | --- | --- | --- |